Estudio de las etapas iniciales en la oxidación de la superficie Zr(1010) mediante DFT.
  Cálculos hechos por Fernando Soto
  Resumen para Informe de Incentivos UNSAM 2017

---
Modelo de Superficie
  Supercelda para el modelo de la superficie de Zr (1010)

---
Adsorción de Oxígeno
cuatro posibles sitios donde un átomo de oxígeno puede adsorberse: bridge, octahedral, tetragonal y top
E_b = { E_slab – N_Zr E_Zr } over { N_O } - {1 over 2} E_{O_2}

---
Absorción de Oxígeno
el oxígeno puede localizarse en los sitios octaedrales o tetraedrales
Cobertura = 0, ¼ , ½, ¾, 1 ( cuatro sitios de cada tipo ) en cada capa
E_b = { E_slab – N_Zr E_Zr } over { N_O } - {1 over 2} E_{O_2}

---
Energía Libre de la Superficie
  Para ver estabilidad de las distintas estructuras debe calcularse la energía libre por unidad de área
left none A%gamma right rline _%theta = E_{%theta} - N_{ Zr}E_{ Zr } - N_O %mu_O
  Puede expresarse en función de la energía de ligadura
left none A%gamma right rline _%theta = -N_O E_{b,%theta} - N_O %DELTA %mu_O ( T, p_{O_2 } )
%DELTA %mu_O( T,p_{O_2} ) = %mu_O( T,p_{O_2} ) - { 1 over 2 }E_{ O_2 }
Es un número en principio arbitrario, que viene dado por las condiciones “experimentales”

---
Energía superficial en función de ΔμO (absorción)
left none A%gamma right rline _%theta = -N_O E_{b,%theta} - N_O %DELTA %mu_O ( T, p_{O_2 } )
Zr Limpio
0.25 ML Octa
1 ML Octa

---
Efecto de los dopantes sobre la Absorción de oxígeno
Se informa octaedral, siempre mas ligado que el tetraedral
 en la primera absorsión de oxígeno, Nb y Ta ligan más al absorbato, mientras qu Mo y Sn lo ligan menos. En la segunda absorción, en general todos ligan menos al absorbato, pero Mo y Sn son los menos ligados

---
Interfaces Zr / O2 : AIMD
Ab-Initio Molecular Dynamics
    Primeras etapas de oxidación de la superficie de Zr en medio gaseoso
AIMD
se observa disociación de las moléculas de O2 a los 40 fs. Los átomos de oxígeno parecen localizarse en los sitios puente u octaedrales. Para coberturas de 0.5ML, luego de los 300 fs los átomos de Zr pasan a la superificie, dejando espacio libre para la absorción de O, lo cual es observable en la escala de los 600 fs

---
Interfaces Zr / H2O : AIMD
    Primeras etapas de oxidación de la superficie de Zr en medio Acuoso a 600 k
Mecanismo Identificado:
    • a 500fs, Adsorción y distancias características
    • A 1000 fs, H2O → H + OH, distancias características
    • A2500 fs , Se conservan la estructura de adsorción.
    • 4500 fs, formación de una estructura hidratada H3O2,
    • 8500 fs, absorción de un átomo de Hidrógeno del grupo H3O2, dejando un H adsorbido.

---
Interfaz Zr / H2O: Efecto de Aleantes
Se realiza un estudio de la interfaz dejando evolucionar hasta tiempos muy largos y se usó la energía total del sistema para identificar la posición más estable de los aleantes en la superficie
I
Sn y Ta resultan ser más estables en la capa subsuperficial de la lámina de Zr mientras que Nb y V se sitúan en la superficie.
II
t → ∞

---
Camino Libre Medio del Hidrógeno Absorbido
  Se identifican Estructuras de Absorción con mayor camino libre medio.
  ¿ trampas de Hidrógeno?

---
Primeros vecinos de cada aleante.
Movimientos de primeros vecinos
En el caso del Sn , raramente puede encontrarse un átomo de H a una distancia menor a 4Å. Por otro lado, el resto de los aleantes pueden encontrar una cantidad que puede aumentar lentamente hasta 5 vecinos hidrógeno en el caso del Ta y el Nb, pero hasta 10 H y más en el caso del vanadio

---
Conclusiones
Cálculos estáticos
se identificaron los sitios más estables en la superficie de Zr(1010) para la adsorción y absorción de Oxígeno
influencia de los aleantes de la serie Nb, Sn, V, Nb.
termodinámica de la superficie en función de la composición de oxígeno de la misma.
I
II
III

---
Conclusiones
Cálculos Dinámicos a temperatura finita
Interfaces Zr / gas y Zr / agua
En ambos casos se identificaron los primeros pasos en la reacción química que ocurre
En el caso del agua, se realizó un análisis de la influencia de cada aleante en la dinámica de absorción de H.
I
II
III

---
Tareas Pendientes
Estructura Electrónica
Fernando presentó cálculos de DOS pero son DOS totales: el efecto del aleante queda diluido por el Bulk
Fernando Presentó cálculos de COHP hechos con el código LOBSTER http://www.cohp.de/ , pero tienen el mismo problema que los cálculos de DOS
I
II

---
Tareas Pendientes
- Cálculos de A[d,b]sorción
    - Efecto de la cobertura con aleantes
    - Definir mejor la cobertura, deberían tenerse en cuenta TODOS los sitios disponibles ya que podría haber interacción

---
Preuntas?